附件2

铁合金生产爆炸、灼烫事故的预防措施

为全面提高全区铁合金企业安全生产水平，预防铁合金企业在生产过程中发生爆炸、灼烫生产安全事故，根据铁合金矿热炉生产工艺的特点，特制定“铁合金生产爆炸、灼烫事故的预防措施”，请铁合金生产企业遵照执行。

一、严格执行国家发改委颁布的“铁合金行业准入条件”（2008年修订）和国家安监总局2011年5月1日起实施的“铁合金安全规程”，认真作好铁合金企业设计、施工、生产等环节安全工作。

二、原材料管理

1、铁合金生产企业必须具备对所使用的原辅材料及产品的各项指标检测检验的能力及手段。

2、生产企业必须按炉型及产品品种要求，严格执行原材料入炉粒度和水份等标准。

三、循环冷却水系统

矿热炉各冷却部位冷却水进出水路要单独设置，必须确保随时可以关闭，水冷构件(大套、压力环、圈梁、盖板等)制作要符合工艺要求，制作完成后，作耐压试验合格后，方可安装使用。

2、循环水系统进水阀门应安装在作业人员便于操作的安全区域，且高度不超过1.5米。严禁电炉循环水回水槽安装在电炉炉体上方，应远离电炉炉体。

3、矿热炉循环水系统必须安装失压报警装置，对水循环系统压力进行实时监测。

4、矿热炉循环水系统出现滴漏水等情况时，立即停炉检修，预防事故进一步扩大。

四、电极系统（不含组合把持器）

1、电极筒加工制作要规范，企业要根据不同炉型选择冷轧板厚度，筋片数量、宽度。电极筒联结处采用搭焊结构，电极筒要保持平整、光滑、无凸凹现象，焊缝符合要求；加装焊接要确保垂直。

2、电极压放要淘汰弹簧式抱紧系统，必须采用液压式或气囊式上、下抱紧装置，并加装限位装置。

3、加装电极糊时必须保证电极糊无夹杂物，表面无污染（粉尘、灰尘等）并要在电极筒上部加带有透气孔的防尘盖。

4、电极糊加装平台必须有防雨、绝缘措施。在此平台作业时，严禁同时接触任意两相或三相电极筒。

5、电极糊质量指标必须符合不同炉型及不同产品品种对电极糊质量指标要求，根据不同季节，予以调整。

6、出现软断、硬断，漏糊等电极事故应立即停电处理。

7、正常情况下，电极压放间隔时间不得少于2小时，电极下放长度每次不能超过100mm，以防止因电极焙烧不合格造成的电极事故。

五、出铁作业

1、出铁口平台挡墙要牢固可靠，操作人员劳保用品使用齐全，建议企业使用开堵眼机。严禁在出铁口内“放火炮”和“放水炮”。出炉平台严禁潮湿及有积水，保持平台干燥。

2、新砌筑的出炉口使用前必须进行烘干处理。

3、正常生产禁止用氧气吹眼，必须吹氧时需经炉长同意。

4、严禁使用带油、带水的铁管和输氧管，使用前应先试通气，防止管内有水或堵塞而发生事故，禁止使用带油的手套操作。

5、输送氧气胶管、铁管等连接部位，连接必须牢固紧密，不得有漏气现象；氧气瓶应放置在距离炉眼10米以外的地方。

6、出炉口出完铁水后，堵炉眼使用的炮泥要干湿适中，不能使用含水量过高的炮泥，冬季严禁使用冻炮泥堵口。

7、按要求定时出铁，出铁时应有专人指挥出铁作业。

六、铁水包作业

1、新砌筑铁水包使用前必须烘干。

2、淘汰使用卷扬机等软连接设备拉运铁水包，要求使用自动行走牵引车拉运铁水包，铁水包车要装有防倾倒设施，以防止牵引车因受力不均或轨道遇有障碍物，导致铁水包倾倒，发生爆炸和人员烫伤等事故。

3、铁水包清包时必须有专用场地和防护措施。

七、浇铸作业

1、铁水包车行走通道必须保持干燥，要有防雨措施。吊包使用的起重设备必须使用冶金专用桥式起重机，铁水包龙门吊臂要求用锻造加工制作。天车操作人员必须持证上岗，吊运高温液体时，指挥及操作人员应在安全距离之外。天车要按有关规定进行定期检验。

2、锭模初次使用时应烘干，严禁将高温铁水倒入冷模。不允许浇水冷却。

3、浇铸场地必须高于室外地坪100mm,浇铸区域地面铺设铁砖，浇铸与精整不能在同一厂房。

八、筑炉与烘炉作业

1、新筑炉要严格执行砌炉规范，炉底耐火砖采用干式砌筑，底层碳砖至少三层，每层之间交错夹角120°，并要求增设排气孔，待水份及挥发份排完后及时进行封堵。

2、炉体底部通风道建议采用工字钢。

3、炉体砌成后，必须按烘炉制度进行烘炉操作，根据炉子的大小、炉衬种类、冶炼铁合金的品种及烘炉方法制定科学合理的开炉方案。

4、清炉时，如采用爆破方式，必须由有资质的专业公司进行，并办理相关手续。

5、出铁口要求定期维护修理，修理时必须有专人监护防止发生意外事故。

九、工作场所

1、车间各操作平台必须保持干净、干燥、无积水，一楼工作面 要高出室外路面100mm以上，厂房屋顶完好无孔洞，防雨措施完善。

2、冶炼及浇筑场所严禁违反规程洒水防尘。

3、出铁及浇铸区域不许设置地表地下水路管网。

十、防火、防爆主要场所和区域

1、各企业必须制定完善的事故应急预案，如《炉内漏水应急预案》、《电极软断应急预案》等，并定期进行演练。

2、冶炼及浇筑平台必须设置2个以上安全通道，保证事故状态下人员及时撤离。

3、液压站要有完善的消防设施。

4、变电所、变压器室、配电室要根据消防要求进行设计施工，按规定设置消防器具，并制定相关的安全措施和事故应急预案。

十一、各类铁合金企业应结合本单位实际情况，设置安全生产管理机构，配备专职安全员；制定符合自身特点的安全操作规程，并严格贯彻执行。